## Slide 1
授课教师：杨文君
荧光防伪材料制备与应用

## Slide 2
实验目的
  一、了解荧光防伪技术的基本原理。
  二、了解荧光材料的制备方法。
  三、学习防伪物件的制作。

## Slide 3
实验原理
反应主要方程式：
Zn（CH3COO）2 + Na2S ——→ ZnS↓ + 2CH3COONa
MnSO4 + Na2S ——→ MnS↓ + 2Na2 SO4

## Slide 4
实验器材与药品
药品：硫化钠、醋酸锌、硫酸锰
器材：三用紫外分析仪、毛笔、水浴锅、天平、量筒、玻璃棒、烧杯、 抽滤装置、抽滤瓶、布氏漏斗、滤纸

## Slide 5
实验室内容
1、配制溶液：配置以下溶液：0.1g mL-1 的Zn(CH3COO)2 溶液、0.05g mL-1 的MnSO4溶液、0.1g mL-1 的Na2S溶液。
2、量取50mL的Zn(CH3COO)2溶液，然后加入5.0mL的MnSO4溶液，搅拌混合均匀后，置水浴加热至80℃。
3、在上述热混合溶液中加入0.1g mL-1 的Na2S溶液（应慢慢滴加）大约30mL，控制温度在80℃； 此时有白色沉淀产生，并出现荧光现象。
4、不断搅拌，在荧光最强时停止滴加Na2S溶液，放置晶化4个小时，过滤除去溶液，即可获得荧光防伪材料。
5、将获得的材料配制成溶液，以该溶液为“墨汁”，用毛笔将自己的一段话写在吸水纸上，晾干后在紫外灯下观测结果。

## Slide 6
实验现象1

## Slide 7
实验现象2

## Slide 8
实验现象3

## Slide 9
其他

## Slide 10
谢谢大家！